# adex-SOFFIT

Ce document vise à aider le Professionnel d'un projet (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) à rédiger un devis technique.  Les informations qu'il contient sont mises à sa disposition à titre indicatif seulement.  Le Professionnel assume l'entière responsabilité d'évaluer l'utilité, la conformité et la convenance des dites informations quant au projet spécifique.  Il s’engage à faire la vérification des données techniques contenues au présent document afin de s’assurer de leur applicabilité audit projet.  Dès lors que telle utilisation est faite par le Professionnel, celui-ci prend la charge des dites informations comme si elles étaient siennes. Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée.

Ce document remplace tous ceux émis avant octobre 2016

GÉNÉRALITÉS

Exigences Connexes

- Section 01 40 00:	Exigence de la qualité

- Section 03 30 00:	Coffrages et accessoires pour béton

- Section 04 20 00:	Maçonnerie en éléments

- Section 05 40 00:	Charpente métallique légère pressée à froid

- Section 06 10 00:	Charpente de bois

- Section 07 20 00:	Isolant thermique

- Section 07 25 00:	Membranes résistantes aux intempéries

- Section 07 60 00:	Solin et tôle

- Section 07 90 00:	Produits d'étanchéité

- Section 08 00 00:	Bordereau des portes et cadres

- Section 09 28 00:	Panneau d’appui

- Section 09 90 00:	Peinturage

Description du système

Le système ADEX-SOFFIT est un assemblage à application directe composé d'un lamina à base d'acrylique à 100% installée sur un substrat approprié pour les applications de soffites extérieurs. Le système comprend les composantes suivantes:

- Treillis d’armature en fibre de verre;

- Moulure en PVC NOVATRIM;

- Couche de base acrylique non combustible;

- Une couche d’enduit de finition 100% acrylique.

Références

    - ASTM International

      - ASTM B117: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus;

      - ASTM C666: Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing;

      - ASTM D522: Standard Test Methods for Mandrel Bend Test of Attached Organic Coatings;

      - ASTM D523: Standard Test Method for Specular Gloss;

      - ASTM D570: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics;

      - ASTM D822: Standard Practice for Filtered Open-Flame Carbon-Arc Exposures of Paint and Related Coatings;

      - ASTM D1784: Standard Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Compounds;

      - ASTM D2370: Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coatings;

      - ASTM D4541: Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers;

## ASTM D5034: Standard Test Method for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test);

## ASTM D5420: Standard Test Method for Impact Resistance of Flat, Rigid Plastic Specimen by Means of a Striker Impacted by a Falling Weight (Gardner Impact);

## ASTM E96: Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials;

## ASTM E283: Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen;

## ASTM E330: Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference;

## ASTM E331: Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference;

## ASTM E1131: Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry;

## ASTM E1252: Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis;

## ASTM E2098: Standard Test Method for Determining Tensile Breaking Strength of Glass Fiber Reinforcing Mesh for Use in Class PB Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS), after Exposure to a Sodium Hydroxide Solution;

## ASTM G 155: Standard Practice for Operating-Xenon Arc Light Apparatus, for Exposure of Non-metallic Materials.

## CSA International

      - CAN/CSA A3000: Compendium des matériaux liants (contient A3001, A3002, A3003, A3004, et A3005).

    - Conseil national de recherches Canada (CNRC)

      - Canadian Construction Materials Centre (CCMC): Guide technique du CCMC visant les systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince EIFS.

    - Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC)

      - CAN/ULC S101 : Résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction;

      - CAN/ULC S102 : Méthode d'essai normalisée caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages;

      - CAN/ULC S114 : Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité;

      - CAN/ULC S134 : Méthode normalisée des essais de comportement au feu des murs extérieurs;

Exigences conceptuelles

- Tous les travaux doivent respecter les codes et normes en vigueur, les recommandations du fabricant et les règles de l’art en construction.

- Le système de substrat doit être conçu pour résister à toutes les charges, telles que charges mobiles, permanentes, surcharges, charges sismiques, appels d’air, etc.

- Les attaches du substrat doivent être traitées pour résister à la corrosion.

- Le système de fourrures verticales devra permettre une ventilation et un drainage vers l’extérieur.

- Le substrat devra être un des suivants :

- Panneaux de béton léger (Permabase de Unifix ou NextGen de CGC)

- Plaques de plâtre traité revêtues d’un feutre de fibre de verre résistant aux alcalis;

- Des joints de mouvement devront être installés aux endroits suivants :

- Aux étages de tout bâtiment;

- Au niveau des planchers en présence de lisse flottante;

- Aux joints de mouvement du substrat;

- Aux joints de mouvement du bâtiment;

- À la jonction de tous matériaux différents;

- Aux encoignures et ouvertures majeures;

- À tout autre endroit spécifié sur les plans;

- À des distances maximales de 5 m (16 pi.) pour contrer la dilatation thermique;

- Aux endroits où l’on prévoit une déflexion supérieure à L/360.

- Lorsque des joints d’expansion doivent être installés, le substrat est interrompu, prévoir un espace minimum de 12mm (1/2 '') pour permettre l'installation des moulures NOVATRIM.

Assurance de qualité

- L’applicateur devra disposer de suffisamment de matériel et de main-d’œuvre qualifiée pour mettre en œuvre le système.

- L’applicateur devra suivre les directives du professionnel pour l’installation de toutes les composantes du système.

Livraison, entreposage et manutention

- Tous les matériaux fournis par Systèmes ADEX devront être livrés dans leur emballage d’origine avec l’identification lisible du fabricant;

- Tous les matériaux fournis par Systèmes ADEX devront être  entreposés dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil, des intempéries et des dommages, et à des températures supérieures à 5ºC  (41ºF);

- Les matériaux présumés avoir été soumis au gel ne devront pas être employés;

- Minimiser l’exposition des contenants aux températures supérieures à 32ºC  (90ºF);

Conditions au chantier

- Le système de revêtement devra être installé dans des conditions climatiques au-dessus de 5ºC  (41ºF);

- Un chauffage et une ventilation adéquats devront être fournis lors de l’installation à des températures sous les 5ºC (41ºF);

- Une température ambiante d’au moins 5ºC (41ºF) devra être maintenue après l’installation du système de revêtement durant une période minimale de 24 heures, ou plus si nécessaire, pour assurer un séchage complet;

- Le support devra être soumis à un examen de solidité, d’étanchéité et d’aplomb avant le début de l’installation du système;

- L’installation du système de revêtement devra être coordonnée avec les autres corps de métier;

- On protègera les aires et surfaces environnantes contre tout dommage au cours des travaux;

- On protègera les travaux finis à la fin de la journée de travail pour éviter toute infiltration d’eau derrière le système.

Autres systèmes

Les systèmes considérés équivalents au Système ADEX-SOFFIT devront offrir une garantie de 10 ans et être approuvés par écrit par l’architecte, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de fermeture des soumissions.

Garantie

Sur demande, le manufacturier fournira une garantie certifiant que les matériaux sont conformes à ce devis et exempts de défaut de fabrication pour une période de 5 ans suivant la fin des travaux d’installation.

PRODUITS

Fabricant

Toutes les composantes du système de revêtement extérieur devront être achetées de Systèmes ADEX ou de ses distributeurs autorisés.  Aucun remplacement ou ajout de matériaux ne pourra se faire sans le consentement écrit du fabricant.

Produits

- Moulures de PVC

- Doivent être conforme à la norme ASTM D-1784 pour utilisations extérieurs;

- Doivent être des moulures NOVATRIM de Systèmes Adex.

- Base acrylique :

- Devra être un produit acrylique, ne contenant aucun amiante, tel que la Base ADEX ou BASE ADEX, manufacturé par Systèmes ADEX Inc.

- Pour se conformer à un système dont les composantes sont incombustible selon la normes CAN / ULC S-114 : devra, tel que la BASE ADEX, être considéré non-combustible par son évaluation favorable au test CAN/ULC S114 : Détermination de l’incombustibilité des matériaux de construction.

- Treillis d’armature :

- Treillis de fibre de verre, traité pour résister aux alcalis;

- Devra être vendu par Systèmes ADEXinc. ou par ses distributeurs autorisés;

- Devra respecter la norme ASTM D-5034;

- Sera de différents formats selon les besoins :

- Treillis UNITAPE : 	75 mm (3") de largeur,  autocollant

- Treillis STANDARD ADEX : 	96 cm (38") de largeur .

- Couche d’apprêt :

Devra être un composé acrylique, contenant de la silice, applicable au rouleau, tel que PRIMEX, manufacturé par Systèmes ADEX inc..

- Enduit de finition acrylique :

- Devra être un produit en pâte, à base 100% acrylique, mélangé en usine, prêt pour usage, avec couleur et texture intégrées;

- Sera de texture [voir les textures aux catalogues ADEX];

Autres matériaux

- Ciment :

Sera de Type GU et conforme à la norme CSA-A3001, frais et exempt d'agglomérats.

- Eau :

Sera limpide, exempte de débris et potable.

Essais du système

- Les tests effectués par des laboratoires indépendants sur les enduits spécifiés pourront être exigés par l’architecte ou le représentant du propriétaire.

- Les propriétés observées devront égaler ou surpasser les valeurs suivantes selon les méthodes énumérées :

| Méthode de test | Résultat |
| --- | --- |
| Durabilité sous variations climatiques: CCMC TG Appendice A2 (60 cycles) : | Aucune fissuration, coulure ou cloquage de la base. Aucun délaminage, décollement ou craquelage de la finition |
| Vieillissement accéléré : ASTM G 155 (exposition 2000 hrs) : | Aucun effet nuisible. |
| Résistance aux projections de sel : ASTM-B117 (exposition de 300 hrs) : | Aucun effet nuisible. |
| Résistance à la moisissure et aux champignons: CCMC 6.8 : | Aucune croissance de moisissure ou champignon. |
| Imperméabilité : CCMC 6.6 | > 2 heures. |
| Absorption d’eau : CCMC 6.7 | < 20%. |
| Transmission de la vapeur d’eau (Base): ASTM E96 (méthode dessicant): | > 170 ng/Pa.s.m2. |

EXECUTION

Inspection

- Le substrat sera examiné pour s’assurer qu’il est en bon état, solide, sans vide ou projection.

- Les attaches mécaniques doivent être de niveau avec la surface du substrat; ils ne doivent pas endommager le treillis d’armature en fibre de verre.

- Veiller à ce que les panneaux du substrat sont bien fixés et qu'ils sont en contact permanent avec les fourrures de soutien.

- Tous les solins métalliques seront examinés pour s’assurer qu’ils permettent l’évacuation d'éventuelles infiltrations vers l’extérieur.

- L’architecte et le maître d’œuvre devront être avisés de toute anomalie et les travaux devront être interrompus jusqu’à ce que la situation soit corrigée.

Préparation

- Protéger toutes les surfaces et les surfaces adjacentes des dommages lors de l'installation de ce système.

- Protéger les matériaux installés à la fin de chaque journée de travail pour empêcher l'humidité d'infiltrer le système.

Mélange

- BASE ADEX :

- Dans un  récipient propre seront mélangés, à poids égal, la base ADEX-CB et le ciment GU;

- Lorsque le produit sera homogène, attendre 5  minutes puis agiter à nouveau;

- Aucun autre produit (tel antigel, accélérateur ou autre) ne peut y être ajouté.

Installation

- Fixer les moulures NOVATRIM aux endroits prévus sur les plans à l’aide d’agrafes en acier inoxydable , à intervalle de 200mm (8"), sur chaque rebord de la moulure. Faire des joints bien ajustés et alignés.

- Appliquer le treillis autocollant UNITAPE sur tous les joints de panneau.

- Le mélange de COUCHE DE BASE sera appliqué pour recouvrir tout le treillis UNITAPE installé, tous les ancrages et les rebords des moulures. S’assurer que le mélange pénétrera les perforations des moulures pour bien adhérer au panneau.

- Un treillis d’armature de 240 mm x 300 mm (9 1/2" x 12") sera installé dans le mélange de COUCHE DE BASE en angle de 45 degrés aux coins de toutes les ouvertures.

- Un minimum de vingt-quatre heures devront s’écouler entre la pose du mélange COUCHE DE BASE et la pose de la seconde couche.

- Le mélange BASE sera appliqué à une épaisseur de 1,6mm (1/16") afin d’y incorporer le treillis d’armature STANDARD. La surface sera immédiatement aplanie afin de cacher complètement le  treillis.

- Les joints du treillis d’armature devront se chevaucher sur un minimum de 2 1/2" (63mm) tant verticalement qu’horizontalement.

- Le treillis devra chevaucher toutes les languettes des moulures NOVATRIM.

- Une autre couche du mélange COUCHE DE BASE peut être nécessaire si, après séchage, il y a des imperfections ou que le treillis ne soit pas complètement recouvert.

- Un minimum de vingt-quatre heures devront s’écouler entre la pose du mélange COUCHE DE BASE et la pose de l’enduit de finition.

- Une couche d’apprêt PRIMEX (de même couleur que la finition) sera appliquée uniformément sur toute la surface, à l’aide d’un rouleau à peinturer.

- L’apprêt devra être sec au toucher avant de débuter l’installation de l’enduit de finition.

- Une couche compacte d’enduit de finition, de texture [voir au CATALOGUE  ADEX], sera appliquée à la truelle, à une épaisseur égale à celle de l’agrégat le plus grand, de façon continue, en maintenant un côté humide. Elle sera nivelée immédiatement pour lui donner une apparence uniforme et sans reprise.

- Ne pas appliquer les enduits de finition sur les parois où il y aura installation de mastic d’étanchéité.

- Toutes les jonctions des moulures devront être scellées correctement.

Protection

S'assurer que l'entrepreneur général protégera tous les travaux contre les infiltrations et les dommages par l'installation sans délai des solins et des mastics d’étanchéité nécessaires.

Nettoyage

- Les matériaux abandonnés par l’installateur devront être enlevés.

- L’installateur devra nettoyer les surfaces et matériaux adjacents.

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables à l'installation du système Adex-SOFFIT.  Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sont sujettes à des modifications sans préavis.  Systèmes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques.  Le Professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume l'entière responsabilité, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage.  Systèmes Adex inc. n'assume ni n'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le Professionnel. Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée.

SYSTÈMESadex
adexSYSTEMS

CENTRE DES AFFAIRES
CORPORATE SALES CENTER
7911, Marco Polo
Montréal (Québec) Canada H1E 1N8
www.adex.ca
T 514-648-1213 | F 514-648-9597

ENDUITS architecturaux
architectural COATINGS

Octobre 2016